| Element | Grade A | Grade B |
| --- | --- | --- |
| Ti | 68 – 72 | 68 – 72 |
| Si | 0,50 max. | 0,25 max. |
| C | 0,20 max. | 0,15 max. |
| Cu | 0,30 max. | 0,15 max. |
| Al | 5 max. | 0,5 max. |
| Cr | 0,5 max. | 0,20 max. |
| P | 0,03 max. | 0,02 max. |
| Sn | 0,50 max. | 0,50 max. |
| N | 1 max. | 1 max. |
| Ni | 0,50 max. | 0,50 max. |
| S | 0,03 max. | 0,02 max. |
| V | 3,50 max. | 0,25 max. |

All our products shall be labelled with product name, reference number and net weight. Each delivery is accompanied by a certificate of analysis and the delivery note.

Size                                               Packaging

Delivery time                                Remarks

Ferro Titanium

COMETAL, S.A.

• C/José Lázaro Galdiano 4

• 28036 Madrid (Spain)

• Ph:  +34 91 4585980

• Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com

• www.cometalsa.com

• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw

Materials & Markets

Descripción

5 to 30 mm.

5 to 50 mm.

10 to 60 mm.

Drums with 250 Kg

Big Bag with 1,000 kg

Prompt.

Typical content (% w/w)